A区外墙砖加固工艺

一、范围

　　本工艺标准适用于恩施农产品加工园生活配套服务区（A区）外墙砖加固处理。

　　二、施工准备

　　1、材料：

　　1.1 塑料膨胀栓：采用M8\*100、M8\*60。

1.2 防水胶：中性硅酮建筑用耐候防水密封胶。

1.3 M6.3\*16防水垫片：304不锈钢防水金属橡胶EPDM复合垫片。

1.4 镀锌钢丝网：1.5\*1.5\*0.6热镀锌电焊网片。

1.5 防锈漆：氟碳金属户外防锈漆。

2、主要机具

2.1 电锤：多功能混凝土冲击钻

2.2 胶枪：圆筒式压胶枪


2.3 刷子：平板软毛专用油漆刷

　　三、施工操作流程：

镀锌钢丝网、金属膨胀钉、金属防水垫片做防锈处理→布网→打孔→孔内注防水胶→植塑料膨胀管→放置防水垫片→植金属膨胀钉→拧紧金属膨胀钉

镀锌钢丝网 防水胶





防锈漆 防水垫片



塑料膨胀栓

